## Slide 1
KIT 228 电芯 · RESEARCH SEMINAR
电池衰减预警
EIS 能让未来衰减预测更好吗？
condition-held-out paired development OOF · capacity baseline vs D_CORE/EIS
228
physical cells
76
operating conditions
H3
exact future check-up
当前证据边界
B vs D_CORE paired development run
无 protected test · 未做 selection
Lu Zhang · independent public-data research project
DEVELOPMENT OOF · B vs D_CORE/EIS · NO PROTECTED TEST · NO SELECTION
01 / 21
Notes: 今天讲的不是“模型已经可以换电池”，而是一个更窄、更可审查的问题：同一批快照、同一外层 拆分、同一模型下，加入 D_CORE EIS 特征是否改变未来 H3 SoH loss 的预测误差。所有数字都来自 同一个受控 development run；不能称为最终模型成绩。

## Slide 2
研究问题
1. 研究目的：不是测到 SoH，而是预测未来变化
现在知道什么？
容量、当前 SoH
历史趋势、使用条件
→
真正要提前知道什么？
未来第三次完成的检查时，SoH 会下降多少？
哪些电芯值得优先复测或人工审查？
测量结果 ≠ 未来预测
本项目预测连续衰减量，再派生 future SoH。
不预测热失控、火灾、内短路或所有故障
“优先复测”只是业务价值假设，尚未验证维护效果
DEVELOPMENT OOF · B vs D_CORE/EIS · NO PROTECTED TEST · NO SELECTION
02 / 21
Notes: 一个电池现在 92% SoH，并不能直接告诉我们它未来三次检查会掉 0.5 个百分点还是 8 个百分点。 本项目先回答“会掉多少”，而不是先造一个 yes/no 告警。

## Slide 3
数据单位
2. 官方 KIT 数据：独立单位不是频率行
76 conditions
×
3 replicate cells
=
228 cells
层级
数据含义
拆分规则
Condition
一组固定老化条件
完整 hold out
Cell
真实 18650 电芯
同 condition 不拆
Check-up
同一电芯的重复诊断
不是独立电芯
Spectrum / row
检查细节
不是独立样本
科学独立规模由 76 conditions / 228 cells 决定，不由上百万频率行决定。
DEVELOPMENT OOF · B vs D_CORE/EIS · NO PROTECTED TEST · NO SELECTION
03 / 21
Notes: 数据文件可以有上百万行，但科学上的独立规模仍主要由 76 个 conditions 和 228 个 cells 决定。 如果随机拆频率行或 check-up，同一个电芯会同时出现在训练和测试中，结果会过度乐观。

## Slide 4
三类老化
3. 本次配对 H3 训练支持：三种老化模式不能混为一个“cycle number”
CALENDAR
16 conditions · 48 cells
静置老化
主要 exposure
elapsed days
CYCLIC
35 conditions · 99 cells
受控充放电
主要 exposure
EFC + elapsed days
DRIVING PROFILE
11 conditions · 33 cells
WLTP-derived 动态功率
主要 exposure
EFC；距离需可追溯
分别训练 · 分别报告
本页是本次 paired H3 支持；check-up index 只是顺序，模式误差不能混成一个“全局最好模型”。
DEVELOPMENT OOF · B vs D_CORE/EIS · NO PROTECTED TEST · NO SELECTION
04 / 21
Notes: Calendar、cyclic 和 driving profile 对应不同 exposure 过程。即使都用 H3，三次检查跨过的实际天数 或 EFC 也不同，因此必须按模式解释。

## Slide 5
本次运行
4. Ground truth：Q0、当前 SoH 与 H3 future loss
Q0
→
SoH 历史
→
衰减斜率
→
B baseline
→
D_CORE + EIS
→
H3 loss
PAIRED COHORT · B vs D_CORE
228 cells / 76 conditions / 3 replicates
3,999 capacity endpoints · 3,993 EIS acquisitions
2,919 matched B/D_CORE H3 snapshots
本次明确未使用
pulse · O2 classification
RUL · protected labels
O2 / RUL = false
D_CORE = B + 54 个当前检查 EIS core values；只做配对诊断
DEVELOPMENT OOF · B vs D_CORE/EIS · NO PROTECTED TEST · NO SELECTION
05 / 21
Notes: 必须把“数据集里有 EIS”和“每个模型使用了 EIS”分开。B 是容量/条件基线；D_CORE 才加入在当时 可获得、经汇总后的 EIS 核心特征。配对结果只能回答这次 development diagnostics，不能发布结论。

## Slide 6
目标定义
5. EDA：3,999 endpoints 怎样变成 2,919 paired snapshots？
1
SoH_t (%)
100 × Capacity_t / Q0
2
H3 loss
SoH_t − SoH_t+3
3
Future SoH
current SoH − predicted loss
Q0
每个电芯冻结的首个有效标准容量 endpoint。
H3
未来第三次完成的 check-up；不是三天，也不是三次 cycle。
缺失与符号
负 loss 保留；末端无 exact H3 标为 no_h3_followup。
单位：SoH percentage points (pp)
DEVELOPMENT OOF · B vs D_CORE/EIS · NO PROTECTED TEST · NO SELECTION
06 / 21
Notes: Ground truth 来自未来真实容量检查，不是人工标签。模型预测的是下降量；未来 SoH 只是从当前 SoH 减去预测下降量。这样能同时看到现在状态和未来变化。

## Slide 7
EDA / 样本构造
6. Feature engineering：B baseline 与 D_CORE/EIS
状态
数量
含义
eligible_f1_b
2,919
足够历史 + exact H3 truth
insufficient_history
456
前两个 check-up 不足
no_h3_followup
624
右边界无未来第三次检查
合计
3,999
与 source manifest 对齐
2,919
eligible snapshots
不是独立电池数
来自 180 个满足条件的电芯
可训练快照按模式
Calendar 1,134
Cyclic 1,190
Profile 595
缺失原因必须分开记录，不能统一填 0 或无解释丢弃。
DEVELOPMENT OOF · B vs D_CORE/EIS · NO PROTECTED TEST · NO SELECTION
07 / 21
Notes: 2,919 不是 2,919 个独立电池，而是 180 个满足当前 B-view 历史/H3 条件的电芯在多个时间点的 快照。condition-held-out split 才能处理这些相关记录。

## Slide 8
特征工程
7. Preprocessing、feature engineering 与 no leakage
状态
当前 / 上一次 / 上上次 SoH
趋势
最近一次与两个间隔 signed loss
进程
check-up index · elapsed days · throughput
D_CORE / EIS
27 frequencies × compensated Re / Im = 54 values
PREFIX-ONLY
预测时点 t 的输入只能来自 t 及以前
不读 t+1 … t+3 future values
B 与 D_CORE 使用同一快照/label/fold；EIS 缺失用训练折规则处理，所有 preprocessing 只在 training conditions 拟合。
DEVELOPMENT OOF · B vs D_CORE/EIS · NO PROTECTED TEST · NO SELECTION
08 / 21
Notes: prefix-only 的意思是：在历史回放到 check-up t 时，输入只能来自当时已经知道的信息。未来的 H3 容量只在 label/evaluation 侧使用。

## Slide 9
验证设计
8. 数据怎么分：完整 condition holdout
每种 ageing mode
→
3 个 outer condition-group folds
FOLD 1
TRAIN
其余 conditions
拟合 preprocessing + models
HOLD OUT
完整 condition
3 cells + 全部 check-ups
FOLD 2
TRAIN
其余 conditions
拟合 preprocessing + models
HOLD OUT
完整 condition
3 cells + 全部 check-ups
FOLD 3
TRAIN
其余 conditions
拟合 preprocessing + models
HOLD OUT
完整 condition
3 cells + 全部 check-ups
禁止 random row / random check-up / fragmented-cell split
这是 development OOF：模拟“新的 operating condition”，不是 protected external test。
DEVELOPMENT OOF · B vs D_CORE/EIS · NO PROTECTED TEST · NO SELECTION
09 / 21
Notes: 这种切法比随机行拆分更难，但更接近真正的问题：模型能否面对训练时没见过的一整组老化条件。 同一个 condition 的三个 replicates 不能跨到不同 folds。

## Slide 10
变量选择
9. Variable selection：先不做 outcome-driven 筛选
LOCKED
B: 12 + D_CORE: 54 EIS
pre-specified features
+ leakage rules
selection_performed = false
原因：每个 mode 的可用独立 conditions 有限
不按 correlation 筛变量
不使用全数据 outcome 做筛选
不看 holdout 改变量
不删除“不好看”的输入
ElasticNet shrinkage
用正则化控制线性复杂度
HGB 固定复杂度
浅树、有限 leaves
没有调参 / ensemble
未来如要筛变量，只能在 condition-grouped inner CV 中重新冻结方案。
DEVELOPMENT OOF · B vs D_CORE/EIS · NO PROTECTED TEST · NO SELECTION
10 / 21
Notes: 这里不是说 variable selection 永远没用，而是当前 run 的目标是一个严格、可重复的第一基线。 未来如要筛变量，需要在 condition-grouped inner CV 中重新冻结方案。

## Slide 11
模型对照
10. 为什么是两条 baseline + 两个模型？
Persistence
未来不下降
作用：最低门槛
Recent slope
最近下降速度 × 3
作用：强透明基线
ElasticNet
正则化线性回归
作用：线性组合
HGB
受约束树模型
作用：非线性 / 交互
3 modes
→
3 folds
→
B + D_CORE
→
54 fits
每种 mode：B 与 D_CORE 各 3 folds × 2 fitted models = 12 fits
Baselines 只在 B 报告；D_CORE 只比较 ElasticNet / HGB
这不是模型大赛：复杂模型必须稳定超过 recent slope 才值得增加复杂度
DEVELOPMENT OOF · B vs D_CORE/EIS · NO PROTECTED TEST · NO SELECTION
11 / 21
Notes: 这不是模型大赛。Recent slope 是必须认真对待的业务基线：如果复杂模型连它都不能稳定超过， 就没有理由增加部署复杂度。

## Slide 12
可追溯产物
11. Training + review gates：结果先停在 development
2,919
eligible snapshots
×
6
view × model streams
=
23,352
OOF prediction rows
54 / 54
planned / completed fits
source
→
snapshot
→
fold
→
prediction
→
summary
→
manifest
SHA-256 lineage binds every stage
RUN
kit-f1-paired-b-dcore-dev-v2-20260802T201053-cdt
MANIFEST
status = validated
validated = 结构 / 数量 / hash / 契约通过；不等于科学发表或生产批准。
DEVELOPMENT OOF · B vs D_CORE/EIS · NO PROTECTED TEST · NO SELECTION
12 / 21
Notes: validated 表示文件结构、数量、hash 和运行契约完成校验，不等于科学发表或生产批准。最终 manifest 仍明确写着 publication_ready=false 和 protected_test_result=false。

## Slide 13
评估协议
12. 怎样评估：condition-balanced MAE 为主
每个 held-out condition
→
计算 MAE
→
每个 condition 等权
→
跨 condition 平均
PRIMARY
Condition-balanced
MAE
单位：SoH pp
Median AE
secondary
RMSE
secondary
Signed bias
secondary
R²
secondary
MAE 与 R² 可能排序不同；不能事后挑好看的指标。
当前运行没有 per-prediction interval。
DEVELOPMENT OOF · B vs D_CORE/EIS · NO PROTECTED TEST · NO SELECTION
13 / 21
Notes: 例如 cyclic 中 ElasticNet 的 R² 比 recent slope 高，但 recent slope 的 MAE 更低。协议规定 MAE 是 primary，因此不能事后改用 R² 选模型。

## Slide 14
结果 · CALENDAR
13. Calendar：B 与 D_CORE/EIS 几乎相同
0.0
0.1
0.2
0.2
0.3
0.209
B
Elastic
0.260
D
Elastic
0.139
B
HGB
0.138
D
HGB
View / model
MAE
Median AE
RMSE
R²
B / Elastic
0.209
0.121
0.362
0.766
D / Elastic
0.260
0.124
0.485
0.580
B / HGB
0.139
0.058
0.284
0.856
D / HGB
0.138
0.059
0.283
0.857
16 conditions · 48 cells · 1,134 snapshots
D_CORE−B MAE：Elastic +0.051 pp [−0.020, +0.144]；HGB −0.001 pp [−0.013, +0.009]。
不能推导为 protected-test 或真实车队性能。
DEVELOPMENT OOF · B vs D_CORE/EIS · NO PROTECTED TEST · NO SELECTION
14 / 21
Notes: Calendar 中 D_CORE 没有清楚、可分辨的增量价值；微小数字不应被讲成机理或产品收益。它仍没有 protected test，也不能推导成真实车队部署性能。

## Slide 15
结果 · CYCLIC
14. Cyclic：EIS 对 HGB 有诊断性改善，对 ElasticNet 变差
模型
B MAE
D_CORE MAE
D − B (pp)
ElasticNet
5.113
5.918
+0.804
HGB
5.809
5.184
−0.625
CYCLIC HGB
−0.625 pp
D_CORE − B MAE
[−1.056, −0.241]
paired 95% bootstrap CI
CYCLIC SUPPORT
35 conditions · 99 cells · 1,190 matched snapshots
ElasticNet warning
D_CORE worsened MAE +0.804 pp [ +0.285, +1.361 ]
同一 EIS 表示在不同模型里给出相反方向：这是 model-dependent diagnostic，而不是 EIS 总结论。
DEVELOPMENT OOF · B vs D_CORE/EIS · NO PROTECTED TEST · NO SELECTION
15 / 21
Notes: 在 cyclic 中，同一 EIS 表示对 HGB 的 MAE 有诊断性改善，却使 ElasticNet 明显变差。这不是可 以推广的“EIS 总是更好”，而是下一轮需要解释的模型依赖结果。

## Slide 16
结果 · DRIVING PROFILE 与 EIS结论
15. Driving profile：结果依赖模型，证据有限
01
Profile / Elastic
D_CORE−B = −0.330 pp；95% CI [−1.208, +0.433]，跨 0。
02
Profile / HGB
D_CORE−B = +0.215 pp；95% CI [+0.036, +0.384]。
03
Calendar / HGB
D_CORE−B = −0.001 pp；95% CI [−0.013, +0.009]，没有清楚增量。
04
Cyclic / HGB
D_CORE−B = −0.625 pp；95% CI [−1.056, −0.241]。
05
解释边界
Profile 只有 11 eligible conditions；temperature/EIS context仍有残余限制。
唯一稳妥结论：D_CORE/EIS 的表现依赖 ageing mode 和 model family；未做 selection 或 promotion。
DEVELOPMENT OOF · B vs D_CORE/EIS · NO PROTECTED TEST · NO SELECTION
16 / 21
Notes: “没有全局 EIS 赢家”不是含糊其辞，而是这组配对结果本身。下一步应先确认时间/温度语义和 跨数据集可重复性，而不是继续堆更复杂模型。

## Slide 17
证据边界
16. EIS mode/model 依赖：不能写成“EIS 总是更好”
NO
protected / external test
NO
publication / resume approval
NO
O2 / failure classification
NO
pulse / auxiliary diagnostics
NO
RUL / prediction interval
NO
maintenance / production proof
scientific_result = false
formal_model_result = false
publication_ready = false
paired development delta ≠ 最终 EIS 增量结论
DEVELOPMENT OOF · B vs D_CORE/EIS · NO PROTECTED TEST · NO SELECTION
17 / 21
Notes: 这页是材料可信度的核心。EIS 已进入 D_CORE 配对诊断，但不能把局部 development delta 写成 “EIS 总是改善预测”。也不能把 development OOF 数字直接放进简历或对外文章。

## Slide 18
产品表达
17. Fleet simulation UI：把预测过程讲清楚
228-cell roster
→
选择 ageing mode
→
沿 check-up 回放
→
当前 SoH + 历史
→
H3 prediction
→
truth 到期解锁
PAST / AVAILABLE
t−2
t−1
t NOW
t+1
t+2
t+3 TRUTH
prediction issued
truth locked until available
insufficient_history
no_h3_followup
development replay
final mode disabled
UI 必须区分预测、实测 truth 与不可用状态；不能制造“数字孪生”确定性。
DEVELOPMENT OOF · B vs D_CORE/EIS · NO PROTECTED TEST · NO SELECTION
18 / 21
Notes: UI 不是 battery digital twin。它的价值是让用户看到“当时知道什么、模型预测什么、什么时候才 知道答案”，并保留数据不可用原因。

## Slide 19
业务价值假设
18. Business / production impact：从预警到人工决策
scheduled check-up
→
future-loss estimate
→
evidence packet
→
prioritize retest
→
engineering review
→
human decision
01
把注意力放在快速衰减或证据异常电芯
02
同时呈现 current health、future estimate、数据质量与来源
03
记录每次复测、审查和人工决定
04
用 missed cases、review burden、lead time、成本做前瞻评估
模型不直接换电池；“是否省钱、是否少漏检”都尚未验证。
DEVELOPMENT OOF · B vs D_CORE/EIS · NO PROTECTED TEST · NO SELECTION
19 / 21
Notes: 模型不直接换电池。合理的第一步是“复测和人工审查排序”。是否省钱、是否减少漏检，都要在真实 流程中另外测量。

## Slide 20
下一轮实验
19. Limitations + next protected / external test
01
错误分析
解释 slope 胜出的 conditions
02
Horizon sensitivity
新 protocol 下比较 H1/H3/H5
03
EIS incremental
同 snapshot / fold / model 比 B vs D_CORE
04
变量稳定性
condition-grouped inner CV
05
外部验证
冻结后申请一次 protected evaluation
06
O2 / noise
先取得 capacity technical repeats
先解释失败模式，再检验 EIS 增量，最后讨论选择、告警与部署。
DEVELOPMENT OOF · B vs D_CORE/EIS · NO PROTECTED TEST · NO SELECTION
20 / 21
Notes: 下一步不是盲目增加神经网络。先解释失败模式，再检验 EIS 是否真正增加信息，最后才讨论选择、 告警和部署。

## Slide 21
结论
20. 结论
我们完成了一个可审计的第一步
1
228 cells / 76 conditions inventory
2
exact-H3 target + prefix-only B and paired D_CORE views
3
54-fit condition-held-out paired development run
4
2,919 matched snapshots · 23,352 OOF rows
5
EIS增量依赖 mode / model，而不是全局赢家
仍未完成
protected / external test
模型选择
EIS replication
O2 告警
生产影响
公开发布批准
可靠的研究结论，有时是知道简单方法在哪里更强。
DEVELOPMENT OOF · B vs D_CORE/EIS · NO PROTECTED TEST · NO SELECTION
21 / 21
Notes: 项目现在已经从“纸上计划”进入了真实训练和可审计结果阶段，但还没有跨过最终验证边界。下一轮 工作的重点是解释模式差异、加入严格配对的 EIS 对照，并保留 protected test。