## Slide 1
KIT 228 电芯 · RESEARCH SEMINAR
电池衰减预警
三次检查之后会掉多少？
condition-held-out development OOF · capacity-sequence B view
228
physical cells
76
operating conditions
H3
exact future check-up
当前证据边界
B-only development run
无 protected test · 未做 selection
Lu Zhang · independent public-data research project
DEVELOPMENT OOF · B-ONLY · NO PROTECTED TEST · NO SELECTION
01 / 21
Notes: 今天讲的不是“模型已经可以换电池”，而是一个更窄、更可审查的问题：用当前及过去容量、 使用条件和累计 exposure，预测未来第三次完成的检查时 SoH 会下降多少。所有数字都来自同一 个受控 development run；不能称为最终模型成绩。

## Slide 2
研究问题
1. 为什么不只报告当前 SoH？
现在知道什么？
容量、当前 SoH
历史趋势、使用条件
→
真正要提前知道什么？
未来第三次完成的检查时，SoH 会下降多少？
哪些电芯值得优先复测或人工审查？
测量结果 ≠ 未来预测
本项目预测连续衰减量，再派生 future SoH。
不预测热失控、火灾、内短路或所有故障
“优先复测”只是业务价值假设，尚未验证维护效果
DEVELOPMENT OOF · B-ONLY · NO PROTECTED TEST · NO SELECTION
02 / 21
Notes: 一个电池现在 92% SoH，并不能直接告诉我们它未来三次检查会掉 0.5 个百分点还是 8 个百分点。 本项目先回答“会掉多少”，而不是先造一个 yes/no 告警。

## Slide 3
数据单位
2. 官方 KIT 数据：独立单位不是频率行
76 conditions
×
3 replicate cells
=
228 cells
层级
数据含义
拆分规则
Condition
一组固定老化条件
完整 hold out
Cell
真实 18650 电芯
同 condition 不拆
Check-up
同一电芯的重复诊断
不是独立电芯
Spectrum / row
检查细节
不是独立样本
科学独立规模由 76 conditions / 228 cells 决定，不由上百万频率行决定。
DEVELOPMENT OOF · B-ONLY · NO PROTECTED TEST · NO SELECTION
03 / 21
Notes: 数据文件可以有上百万行，但科学上的独立规模仍主要由 76 个 conditions 和 228 个 cells 决定。 如果随机拆频率行或 check-up，同一个电芯会同时出现在训练和测试中，结果会过度乐观。

## Slide 4
三类老化
3. 三种老化模式不是同一个“cycle number”
CALENDAR
16 conditions · 48 cells
静置老化
主要 exposure
elapsed days
CYCLIC
48 conditions · 144 cells
受控充放电
主要 exposure
EFC + elapsed days
DRIVING PROFILE
12 conditions · 36 cells
WLTP-derived 动态功率
主要 exposure
EFC；距离需可追溯
分别训练 · 分别报告
check-up index 只是顺序；模式误差不能混成一个“全局最好模型”。
DEVELOPMENT OOF · B-ONLY · NO PROTECTED TEST · NO SELECTION
04 / 21
Notes: Calendar、cyclic 和 driving profile 对应不同 exposure 过程。即使都用 H3，三次检查跨过的实际天数 或 EFC 也不同，因此必须按模式解释。

## Slide 5
本次运行
4. 这次正式开发运行究竟用了什么？
Q0
→
SoH 历史
→
衰减斜率
→
顺序 / exposure
→
老化条件
→
H3 loss
B VIEW · CAPACITY SEQUENCE
cell_eocv2.zip · SHA-256 …e140
原始 EOC：228 cells / 1,286,612 rows
标准化容量 endpoints：3,999
本次没有使用
EIS · D_CORE · pulse
O2 classification · RUL
eis_allowed = false
数据集含 EIS ≠ 本次模型使用了 EIS
DEVELOPMENT OOF · B-ONLY · NO PROTECTED TEST · NO SELECTION
05 / 21
Notes: 必须把“数据集里有 EIS”和“这次模型用了 EIS”分开。这次只是先把容量序列基线做扎实，不能 用这些结果回答 EIS 是否有增量价值。

## Slide 6
目标定义
5. Ground truth：Q0、SoH 与 H3
1
SoH_t (%)
100 × Capacity_t / Q0
2
H3 loss
SoH_t − SoH_t+3
3
Future SoH
current SoH − predicted loss
Q0
每个电芯冻结的首个有效标准容量 endpoint。
H3
未来第三次完成的 check-up；不是三天，也不是三次 cycle。
缺失与符号
负 loss 保留；末端无 exact H3 标为 no_h3_followup。
单位：SoH percentage points (pp)
DEVELOPMENT OOF · B-ONLY · NO PROTECTED TEST · NO SELECTION
06 / 21
Notes: Ground truth 来自未来真实容量检查，不是人工标签。模型预测的是下降量；未来 SoH 只是从当前 SoH 减去预测下降量。这样能同时看到现在状态和未来变化。

## Slide 7
EDA / 样本构造
6. EDA：3,999 个 endpoints 怎样变成 2,919 个快照？
状态
数量
含义
eligible_f1_b
2,919
足够历史 + exact H3 truth
insufficient_history
456
前两个 check-up 不足
no_h3_followup
624
右边界无未来第三次检查
合计
3,999
与 source manifest 对齐
2,919
eligible snapshots
不是独立电池数
来自 180 个满足条件的电芯
可训练快照按模式
Calendar 1,134
Cyclic 1,190
Profile 595
缺失原因必须分开记录，不能统一填 0 或无解释丢弃。
DEVELOPMENT OOF · B-ONLY · NO PROTECTED TEST · NO SELECTION
07 / 21
Notes: 2,919 不是 2,919 个独立电池，而是 180 个满足当前 B-view 历史/H3 条件的电芯在多个时间点的 快照。condition-held-out split 才能处理这些相关记录。

## Slide 8
特征工程
7. Preprocessing 与 prefix-only features
状态
当前 / 上一次 / 上上次 SoH
趋势
最近一次与两个间隔 signed loss
进程
check-up index · elapsed days · throughput
条件
温度 · charge/discharge rate · profile
PREFIX-ONLY
预测时点 t 的输入只能来自 t 及以前
不读 t+1 … t+3 future values
preprocessing 只在 outer-training conditions 内拟合；运行时检查 target arithmetic、identity 和 counts。
DEVELOPMENT OOF · B-ONLY · NO PROTECTED TEST · NO SELECTION
08 / 21
Notes: prefix-only 的意思是：在历史回放到 check-up t 时，输入只能来自当时已经知道的信息。未来的 H3 容量只在 label/evaluation 侧使用。

## Slide 9
验证设计
8. 数据怎么分：完整 condition holdout
每种 ageing mode
→
3 个 outer condition-group folds
FOLD 1
TRAIN
其余 conditions
拟合 preprocessing + models
HOLD OUT
完整 condition
3 cells + 全部 check-ups
FOLD 2
TRAIN
其余 conditions
拟合 preprocessing + models
HOLD OUT
完整 condition
3 cells + 全部 check-ups
FOLD 3
TRAIN
其余 conditions
拟合 preprocessing + models
HOLD OUT
完整 condition
3 cells + 全部 check-ups
禁止 random row / random check-up / fragmented-cell split
这是 development OOF：模拟“新的 operating condition”，不是 protected external test。
DEVELOPMENT OOF · B-ONLY · NO PROTECTED TEST · NO SELECTION
09 / 21
Notes: 这种切法比随机行拆分更难，但更接近真正的问题：模型能否面对训练时没见过的一整组老化条件。 同一个 condition 的三个 replicates 不能跨到不同 folds。

## Slide 10
变量选择
9. Variable selection：先不做 outcome-driven 筛选
LOCKED
12 个 B-view 输入
scientific meaning
+ leakage rules
selection_performed = false
原因：只有 76 个独立 conditions
不按 correlation 筛变量
不使用全数据 outcome 做筛选
不看 holdout 改变量
不删除“不好看”的输入
ElasticNet shrinkage
用正则化控制线性复杂度
HGB 固定复杂度
浅树、有限 leaves
没有调参 / ensemble
未来如要筛变量，只能在 condition-grouped inner CV 中重新冻结方案。
DEVELOPMENT OOF · B-ONLY · NO PROTECTED TEST · NO SELECTION
10 / 21
Notes: 这里不是说 variable selection 永远没用，而是当前 run 的目标是一个严格、可重复的第一基线。 未来如要筛变量，需要在 condition-grouped inner CV 中重新冻结方案。

## Slide 11
模型对照
10. 为什么是两条 baseline + 两个模型？
Persistence
未来不下降
作用：最低门槛
Recent slope
最近下降速度 × 3
作用：强透明基线
ElasticNet
正则化线性回归
作用：线性组合
HGB
受约束树模型
作用：非线性 / 交互
3 modes
→
3 folds
→
2 fitted models
→
18 fits
每种 mode：3 folds × 2 fitted models = 6 fits
Baselines 直接计算，不计 fitted-model 次数
这不是模型大赛：复杂模型必须稳定超过 recent slope 才值得增加复杂度
DEVELOPMENT OOF · B-ONLY · NO PROTECTED TEST · NO SELECTION
11 / 21
Notes: 这不是模型大赛。Recent slope 是必须认真对待的业务基线：如果复杂模型连它都不能稳定超过， 就没有理由增加部署复杂度。

## Slide 12
可追溯产物
11. 训练产物：每个数字都能回到一条快照
2,919
eligible snapshots
×
4
model families
=
11,676
OOF prediction rows
18 / 18
planned / completed fits
source
→
snapshot
→
fold
→
prediction
→
summary
→
manifest
SHA-256 lineage binds every stage
RUN
kit-f1-b-capacity-sequence-v1-20260802T1510-cdt
MANIFEST
status = validated
validated = 结构 / 数量 / hash / 契约通过；不等于科学发表或生产批准。
DEVELOPMENT OOF · B-ONLY · NO PROTECTED TEST · NO SELECTION
12 / 21
Notes: validated 表示文件结构、数量、hash 和运行契约完成校验，不等于科学发表或生产批准。最终 manifest 仍明确写着 publication_ready=false 和 protected_test_result=false。

## Slide 13
评估协议
12. 怎样评估：condition-balanced MAE 为主
每个 held-out condition
→
计算 MAE
→
每个 condition 等权
→
跨 condition 平均
PRIMARY
Condition-balanced
MAE
单位：SoH pp
Median AE
secondary
RMSE
secondary
Signed bias
secondary
R²
secondary
MAE 与 R² 可能排序不同；不能事后挑好看的指标。
当前运行没有 per-prediction interval。
DEVELOPMENT OOF · B-ONLY · NO PROTECTED TEST · NO SELECTION
13 / 21
Notes: 例如 cyclic 中 ElasticNet 的 R² 比 recent slope 高，但 recent slope 的 MAE 更低。协议规定 MAE 是 primary，因此不能事后改用 R² 选模型。

## Slide 14
结果 · CALENDAR
13. Calendar ageing：HGB 的 development OOF 最低 MAE
0.0
0.3
0.6
0.9
1.2
1.130
Persistence
0.242
Recent slope
0.209
ElasticNet
0.139
HGB
方法
MAE
Median AE
RMSE
R²
Persistence
1.130
0.882
1.355
−2.273
Recent slope
0.242
0.137
0.448
0.642
ElasticNet
0.209
0.121
0.362
0.766
HGB
0.139
0.058
0.284
0.856
16 conditions · 48 cells · 1,134 snapshots
描述性结论：Calendar development OOF 中，HGB 的 MAE 最低（0.139 pp）。
不能推导为 protected-test 或真实车队性能。
DEVELOPMENT OOF · B-ONLY · NO PROTECTED TEST · NO SELECTION
14 / 21
Notes: calendar 结果说明非线性模型在这组受控 storage conditions 下值得继续研究。但它仍没有 protected test，也不能推导成真实车队部署性能。

## Slide 15
结果 · CYCLIC / PROFILE
14. Cyclic 与 driving profile：简单趋势线更难打败
方法
Cyclic MAE
Driving profile MAE
Persistence
9.448
6.051
Recent slope
5.026
2.988
ElasticNet
5.113
4.791
HGB
5.809
4.239
RECENT SLOPE
5.026 pp
CYCLIC
2.988 pp
DRIVING PROFILE
CYCLIC SUPPORT
35 conditions · 99 cells · 1,190 snapshots
PROFILE SUPPORT
11 conditions · 33 cells · 595 snapshots
当前固定输入和模型尚未稳定超过简单局部趋势。
DEVELOPMENT OOF · B-ONLY · NO PROTECTED TEST · NO SELECTION
15 / 21
Notes: 这里最重要的不是“复杂模型输了”，而是不同老化模式的可预测结构不同。Recent slope 在这两种 模式的 primary MAE 最低，说明当前 12 个输入和固定模型还没有稳定超过简单局部趋势。

## Slide 16
结果解释
15. 为什么没有一个“通用赢家”？
01
模式不同
Calendar 主要随时间；cyclic/profile 更可能局部突变。
02
指标冲突
Cyclic：ElasticNet R² 0.367 > slope 0.169；MAE 5.113 > 5.026。
03
支持有限
Profile 只有 11 个 eligible conditions。
04
H3 跨度不同
三次 check-up 跨过的 days/EFC 并不一致。
05
协议锁定
selection_performed=false；没有 champion 或 ensemble。
按模式描述 development OOF，不把局部低分包装成全局模型。
DEVELOPMENT OOF · B-ONLY · NO PROTECTED TEST · NO SELECTION
16 / 21
Notes: “没有通用赢家”不是含糊其辞，而是结果本身。Calendar 值得继续研究 HGB；cyclic/profile 必须先 理解为什么最近斜率更强，而不是继续堆更复杂模型。

## Slide 17
证据边界
16. 这些结果不能证明什么？
NO
protected / external test
NO
publication / resume approval
NO
O2 / failure classification
NO
EIS / D_CORE / pulse
NO
RUL / prediction interval
NO
maintenance / production proof
scientific_result = false
formal_model_result = false
publication_ready = false
最低 development MAE ≠ 最终 champion
DEVELOPMENT OOF · B-ONLY · NO PROTECTED TEST · NO SELECTION
17 / 21
Notes: 这页是材料可信度的核心。尤其不能说“EIS 改善了预测”——本运行根本没有 EIS 输入。也不能把 development OOF 数字直接放进简历或对外文章。

## Slide 18
产品表达
17. UI 应该怎样表达，而不是制造确定性？
228-cell roster
→
选择 ageing mode
→
沿 check-up 回放
→
当前 SoH + 历史
→
H3 prediction
→
truth 到期解锁
PAST / AVAILABLE
t−2
t−1
t NOW
t+1
t+2
t+3 TRUTH
prediction issued
truth locked until available
insufficient_history
no_h3_followup
development replay
final mode disabled
UI 必须区分预测、实测 truth 与不可用状态；不能制造“数字孪生”确定性。
DEVELOPMENT OOF · B-ONLY · NO PROTECTED TEST · NO SELECTION
18 / 21
Notes: UI 不是 battery digital twin。它的价值是让用户看到“当时知道什么、模型预测什么、什么时候才 知道答案”，并保留数据不可用原因。

## Slide 19
业务价值假设
18. 如果未来验证通过，业务上怎么用？
scheduled check-up
→
future-loss estimate
→
evidence packet
→
prioritize retest
→
engineering review
→
human decision
01
把注意力放在快速衰减或证据异常电芯
02
同时呈现 current health、future estimate、数据质量与来源
03
记录每次复测、审查和人工决定
04
用 missed cases、review burden、lead time、成本做前瞻评估
模型不直接换电池；“是否省钱、是否少漏检”都尚未验证。
DEVELOPMENT OOF · B-ONLY · NO PROTECTED TEST · NO SELECTION
19 / 21
Notes: 模型不直接换电池。合理的第一步是“复测和人工审查排序”。是否省钱、是否减少漏检，都要在真实 流程中另外测量。

## Slide 20
下一轮实验
19. 下一轮最值得做的实验
01
错误分析
解释 slope 胜出的 conditions
02
Horizon sensitivity
新 protocol 下比较 H1/H3/H5
03
EIS incremental
同 snapshot / fold / model 比 B vs D_CORE
04
变量稳定性
condition-grouped inner CV
05
外部验证
冻结后申请一次 protected evaluation
06
O2 / noise
先取得 capacity technical repeats
先解释失败模式，再检验 EIS 增量，最后讨论选择、告警与部署。
DEVELOPMENT OOF · B-ONLY · NO PROTECTED TEST · NO SELECTION
20 / 21
Notes: 下一步不是盲目增加神经网络。先解释失败模式，再检验 EIS 是否真正增加信息，最后才讨论选择、 告警和部署。

## Slide 21
结论
20. 结论
我们完成了一个可审计的第一步
1
228 cells / 76 conditions inventory
2
exact-H3 target + prefix-only B view
3
18-fit condition-held-out development run
4
2,919 snapshots · 11,676 OOF rows
5
按模式出现不同描述性最佳方法
仍未完成
protected test
模型选择
EIS incremental
O2 告警
生产影响
公开发布批准
可靠的研究结论，有时是知道简单方法在哪里更强。
DEVELOPMENT OOF · B-ONLY · NO PROTECTED TEST · NO SELECTION
21 / 21
Notes: 项目现在已经从“纸上计划”进入了真实训练和可审计结果阶段，但还没有跨过最终验证边界。下一轮 工作的重点是解释模式差异、加入严格配对的 EIS 对照，并保留 protected test。